	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Эмаль АК-511

(соответствует ГОСТ Р – 52575-2006)



	Наименование показателей
	Норма по ТУ 2312-019-49248846-2012

	1.  Цвет   пленки   эмали 
	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установлен-ных контрольными образцами цвета.

	2. Внешний вид пленки эмали
	После высыхания пленка эмали должна быть однородной, без пузырей и отслоений 

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246  с диаметром сопла 4,0 мм, при температуре (20±0,5)°С, сек.
	40-160

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %, эмали, не менее
	70

	5. Время высыхания до степени 3, мин., не более: 

    -при  температуре (20±2)°С 
	15

	6. Степень перетира, мкм, не более
	70

	7. Адгезия пленки эмали, баллы, не более
	2

	8. Твердость пленки эмали по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), условные единицы, не менее
	0,25

	9. Укрывистость высушенной пленки, г/см2, не более
	220

	10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	10


	11. Стойкость пленки к статическому воздействию  3 %-ного раствора хлористого натрия при температуре (20±2)°С, ч, не менее              
	100

	12. Плотность , г/см3, не менее
	1,5

	13. Коэффициент диффузного отражения (коэффициент яркости, белизны), %, не менее
	80

	Гарантийный срок хранения  -  6 месяцев со дня изготовления. 


